COLLER

METHODE :

Colle contact NEOPRENE		Résine époxy bi-composant		        Silicone

# Text boxes

TOUS collages nécessitent un travail de préparation de support important :

- Nettoyer le support

- Dégraisser le support

- Sécher le support

Le dégraissage se fera soit à l’essence F (plastiques, métaux laqués) ou à

l’acétone (métaux sans laquage uniquement)

Essence F

ATELIER

Scie à onglet

1 – 2 Casser l’extrémité et verser un peu de colle

3 – Mélanger 30s

4 – Encoller les 2 surfaces déjà nettoyées

5 – Essuyer immédiatement

Atelier  07-A

Acétone

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

1 – Encoller les 2 surfaces

2 – Attendre entre 10 et 20 minutes que la colle soit sèche au toucher

3 – Compresser les surfaces encollée entre-elles (re-positionnement impossible)

Attention : la colle néoprène dissoud certaine mousses isolante !

1 – Nettoyer les surfaces à coller (essence F)

2 – Ecoller une surface

3 – Placer la pièce encollée et laisser sécher pendant 24h

4 – Faire dépasser une boucle de silicone de la buse pour créer un bouchon

ASSEMBLAGE